鋼筋規格

鋼筋為鋼筋混凝土構造物中最重要的材料，它的功能是防止建築物受外力時，產生柱、樑被剪斷、彎折、爆裂、龜裂等破壞的發生。依照建築物規模或被運用於建築物中的哪一部位，而使用不同粗細規格的鋼筋。一般適用於鋼筋混凝土建築物中的鋼筋，其表面成竹節狀的粗糙面，以增加鋼筋與混凝土的黏著力，所以又稱竹節鋼筋，鋼筋規格在國內營建工程圖說常採用公制（即為鋼筋直徑，以公厘表示）民間慣以台制”分”稱呼。

| 編號 | 直徑 (公厘) | 公制 | 台制 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＃3 | 9.53 | ψ10 | 3分 |
| ＃4 | 12.70 | ψ13 | 4分 |
| ＃5 | 15.90 | ψ16 | 5分 |
| ＃6 | 19.10 | ψ19 | 6分 |
| ＃7 | 22.20 | ψ22 | 7分 |
| ＃8 | 25.40 | ψ25 | 8分 |
| ＃9 | 28.70 | ψ28 | 9分 |
| ＃10 | 32.20 | ψ32 | 10分 |

# Text boxes

抗拉試驗鋼筋取樣

竹節鋼筋規格表

竹節鋼筋與游標尺