混凝土震動器之使用

混凝土震動器之作用，是幫助混凝土流動順暢，並使混凝土能流入狹窄部位，一般震動器分震動棒及外模震動器。

- 依灌漿速度區別，一個灌漿處須配置2 ~ 3台震動棒。

- 震動棒避免觸及鋼筋及模板。

- 應準備不同口徑震動棒以應付不同間隙的部位。

- 震動棒應每隔1公尺距離以內充分震動。

- 每一處震動10~15秒，震動時間太長反而造成碎石子與水泥漿體分離。

- 震動棒應垂直插入混凝土中並緩慢拉出，（快速拉出易造成空洞）。

- 已初凝之混凝土不可以震動，易產成龜裂。

# Text boxes

震動棒應垂直插入混凝土中並緩慢拉出，快速拉出易造成空洞

震動棒應每隔1公尺距離以內充分震動