混凝土抗壓試驗( I )

所謂混凝土抗壓試驗，是指使用與現場灌漿相同混凝土做成圓柱體，硬化後送至實驗室利用儀器測驗出強度值。

- 現場採樣之混凝土應以灌漿管出口處者為準。

- 做成的試體應置於工地內水池中養生、保護，並簽名且註記取樣日期、工地名，以做為紀錄之依據。

- 製作試體時應有施工廠商及預拌混凝土廠商同時在場以示公正。

- 試體製作數量應依合約書規定為主，並以養護28天之試體強度為準。

# Text boxes

試體製作

混凝土取樣應以灌漿管出口處者為準,不可於預拌車出料口取樣做試體

抗壓試驗機

混凝土養護28天