混凝土保護層

鋼筋是靠混凝土包裹以避免生銹，因此適當的混凝土保護層是必要的。

- 地下室四周牆、柱、樑的外側與土壤接觸面要7.5公分以上。

- 其他鋼筋混凝土部位最好都要2.5公分以上。

- 混凝土保護層用的鋼筋隔件或墊塊要固定牢固，避免灌漿時掉落而失去作用。

# Text boxes

保護厚度不足鋼筋露出

鋼筋與模板間距為保護厚度